## Schienenseiten-Vergussmasse G 231

###### Bitumenbasis

Produktbeschreibung

Schienenseiten-Vergussmasse ist ein heiß zu verarbeitendes Produkt, welches aus Normbitumen, veredelten Zusätzen, Kautschuk und mineralischen Füllstoffen hergestellt wird.

Anwendungsgebiete:

Schienenseiten-Vergussmasse ist speziell zum Vergießen von Fugen im Gleisbau der Stadtstraßen einzusetzen.

Die Vergussmasse ist nicht kraftstoffresistent.

Verarbeitung:

Schienenseiten-Vergussmasse ist unter ständigem Rühren bis 180°C aufzuschmelzen, damit sie dünnflüssig wird und sich gut in die Fugen eingießen lässt. Überhitzungen sind zu vermeiden, da die Plastizität der Vergussmasse leidet. Vor dem Vergießen ist das Fugenbett mit Heveasol-Voranstrich zu behandeln.

Lagerung:

Vor Nässe, groben Verunreinigungen geschützt und kühl lagern.

Verbrauch:

Fugenlänge (cm) x Fugenbreite (cm) x Fugentiefe (cm) x spez. Gewicht der Vergussmasse = Verbrauch in Gramm (spez. Gewicht ca. 1,3 g/ cm³).

Gebindegrößen:

35 – 39 kg und 90 – 100 kg in Pappgebinden

Der Kunde wird durch diese Produktinformation nicht von seiner Pflicht zur Prüfung auf Eignung für die vorgesehenen Zwecke und Verfahren befreit.